ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать заявленным характеристикам, которые должны быть подтверждены документом изготовителя. Обязательным требованием является указание марки, предлагаемого к поставке товара, страны происхождения, завода-изготовителя. Обязательно наличие документов, подтверждающих качество и безопасность предлагаемых к поставке товаров.

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара, требования к размерам, упаковке и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:

1. Технические характеристики товара должны соответствовать значениям, указанным в таблице:

| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Наименование показателей | Требуемое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фотополимерные негативные пластины Agfa N91V (или эквивалент) для обработки в CtP-устройствах ф.846мм х 618мм х 0,3мм ф.790мм х 1030мм х 0,3мм ф.525мм х 459мм х 0,15мм | 37000 м2 | Спектральная чувствительность, Нм | 405 – 410 |
|  |  |  | Интегральная чувствительность, мДж/ см2 | ≤ 0,05 |
|  |  |  | Градационная передача при 175 lpi, %: | в светах – 2 в тенях – 98 |
|  |  |  | Заявленная тиражестойкость пластин, количество оттисков: | без обжига ≥300.000 |
|  |  |  | Возможность термообработки для увеличения тиражестойкости | обязательно |
|  |  |  | Разрешающая способность (минимальный размер точки в мкм) | ≤18 |
|  |  |  | Тип обработки алюминиевой основы | электрохимически зерненная, анодированная |
|  |  |  | Отклонение геометрических размеров от номинальных с учетом косины, мм | ≤ 0,8 |
|  |  |  | Наличие идентификационной маркировки на обратной стороне каждой пластины (дата, время, № партии) в соответствии с кодировкой производителя | обязательно |

2. Фотополимерные негативные пластины, должны быть предназначены для экспонирования фиолетовым лазерным диодом в CtP-устройствах.

3. Фотополимерные пластины должны быть предназначены: ф.846х618 мм – для газетной ротационной печати; ф.790х1030 мм, ф. 525х459 мм – для коммерческой листовой печати, печати высокохудожественных изданий, этикеточной и упаковочной продукции.

4. Направление проката алюминиевой основы должно быть следующим:

ф.525 мм х 459 мм – параллельно стороне 525 мм

ф. 790 мм х 1030 мм – параллельно стороне 790 мм

ф. 846 мм х 618 мм – параллельно стороне 618 мм

5. Фотополимерный слой должен быть равномерным, сплошным, интенсивно окрашенным.

6. Фотополимерный слой в процессе изготовления печатной формы должен полностью удаляться с пробельных элементов.

7. Фотополимерный слой должен обладать стабильными свойствами между партиями и внутри одной партии.

8. Не допускаются дефекты:

по основе – следы коррозии, пятна, вмятины, механические повреждения в виде наколов, насечек, заусенцев, потертостей, дефекты литейного и прокатного происхождения;

по фотополимерному слою – затеки, непокрытые слоем точечные места, механические повреждения в виде потертостей, царапин, посторонних включений;

9. Упаковка и маркировка.

Пластины должны быть упакованы в пачки из гофрокартона, предварительно уложенные в свето и водонепроницаемый пакет с обязательным разделением по всей поверхности прокладками из бумаги. Упаковка должна полностью исключать перемещение пластин и защищать пластины от механических повреждений и попадания влаги при транспортировке. В пачки должны быть упакованы пластины одного размера и одной партии выпуска. В одной поставке допускается не более двух разных партий. Количество пачек одной партии должно быть не менее пяти.

Маркировка пластин должна наноситься на каждое упаковочное место и содержать следующую информацию: наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак, наименование (марка) продукции, количество пластин в упаковке, размер пластин, дата изготовления пластин/ гарантийная дата использования, номер партии и другая маркировка изготовителя.